L

Especificaciones técnicas para la fabricación de tarjetas sin contacto para el CRTM

R

7057CC1B-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT 04/02/2015

Version 0.11

BiT

Billetaje Inteligente para

el Transporte de Madrid

© 2002 Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento es confidencial; no podrá ser reproducida total o parcialmente ni ser hecha disponible a terceros sin autorización escrita del CRTM.

CRTM – Pza. Descubridor Diego de Ordás 3 – 28003 – Madrid - España

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	6

2.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	6

2.1.	Especificaciones relacionadas con el semiconductor	6

5.3.	Datos impresos en las tarjetas	7

2.2.	Fiabilidad de tarjetas	7

2.3.	Laminación	7

2.4.	Tipo de antena	7

2.5.	Envoltorio	7

2.6.	Condiciones de almacenamiento	7

3.	MUESTREO DE TARJETAS Y ENSAYOS	7

4.	PRUEBAS	8

4.1.	Condiciones de almacenamiento	8

4.2.	Condiciones de almacenamiento	8

4.3.	Pruebas en el equipo de torsión dinámica ISO/IEC 14443-1	9

4.4.	PRUEBAS EN EL EQUIPO DE FLEXIÓN DINÁMICA ISO/14 443-1	9

4.5  ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y DEFORMACIÓN DE TARJETA CON TEMPERATURA Y HUMEDAD	9

4.5.	OTRAS PRUEBAS	9

5.	Recomendaciones propiedades y almacenamiento de las tarjetas	10

Lista de Tablas

Tabla 1  Control de Versiones	5

| Tabla 1 Control de Versiones |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Versión | Fecha | Comentarios |
| 1 | 0.10 | 19/05/2008 | Creación del documento. |
| 2 | 0.11 | 08/09/2011 | Actualización de chip MF3ICDx21_41_81 de NXP. MIFARE Desfire EV1 |
| 3 | 0.12 | 20/10/2011 | Inclusión de los ensayos del CDC, y de la cláusula de otras pruebas. Modificación del titulo del documento |
| 4 |  |  |  |

| Tabla 2 Información de documento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| AIT (CRTM) |  |  |

# INTRODUCCIÓN

Este documento define los requisitos mínimos para la fabricación de tarjetas sin contacto para el proyecto BiT. El documento se divide en dos partes:

- Especificaciones técnicas: En esta primera parte se definen los requisitos mínimos relacionados con la fabricación de tarjetas.

- Muestreo de tarjetas y ensayos: Contiene un análisis de muestreo y una descripción de las pruebas que se realizan en las tarjetas fabricadas para comprobar el cumplimiento con las especificaciones.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## Especificaciones relacionadas con el semiconductor

Las especificaciones técnicas relacionadas con el semiconductor implantado en las tarjetas son:

- Características físicas de la tarjeta: según normas ISO/IEC 7810:2003 (de tipo ID-01) e ISO/IEC 14443-1:1997.

- Circuito integrado en la tarjeta: DESFire EV1 (Código: MF3ICD41) o equivalente y 100% compatible de otros fabricantes que obligatoriamente dispondrán de certificado de compatibilidad emitido por ARSENAL RESEARCH, incluyendo las normas sobre tarjetas sin contacto:

  - Norma ISO/IEC 14443-2:2001 - tipo A, sobre radio frecuencia e interfaz.

  - Norma ISO/IEC 14443-3:2001, sobre mecanismo anti-colisión.

  - Norma ISO/IEC 14443-4:2001, sobre protocolo de transmisión de datos.

  - Norma ISO 10373

  - Norma IEC 61000- 4 -2:1995 Compatibilidad Electromagnética

  - Velocidad de transmisión con los terminales al menos de 424 Kbps Mínimo 10 años de garantía de retención de datos desde la fecha de fabricación del chip.

  - Mínimo 100.000 ciclos de escritura y un número ilimitado de ciclos de lectura.

  - Certificado CC EAL 4+

- Los circuitos integrados en las tarjetas tendrán menos de 2,5 años de antigüedad en el momento de su suministro al CRTM.

- Versión de software del circuito integrado: 0.6 si es fabricado por PHILIPS para el chip Código: MF3 IC D40 o compatible 100% con esta versión, si es fabricado por otro fabricante.

- Distancia de funcionamiento hasta los 10cm usando:

  - Lectores con certificado de compatibilidad con MIFARE emitido por el laboratorio independiente ARSENAL RESEARCH. Una lista de terminales con dicho certificado se puede obtener por la página web:

http://www.arsenal.ac.at/mifare/products_mpz_mci_lei_en.html, y

  - Todos los tipos y marcas de lectores de tarjetas sin contacto existentes en el transporte público de Madrid.

## Datos impresos en las tarjetas

No figurará ningún tipo de texto o de imagen en las tarjetas. El CRTM facilitará la imagen de fondo de cada uno de las caras.

## Fiabilidad de tarjetas

Las tarjetas deberán ser fabricadas teniendo en cuenta que su duración deberá ser de 7 años en condiciones normales de uso y que el porcentaje de rechazo admitido es de 0,65% o que no más del 0,65% de las tarjetas podrán resultar con defectos de fabricación.

## Laminación

Las tarjetas tendrán en total cinco láminas:

- La lámina de núcleo donde se colocarán el chip y la antena.

- Una lámina en cada lado de material PVC o ABC.

- Una lámina protectora en cada lado de forma de película fina transparente.

## Tipo de antena

Las tarjetas serán fabricadas con antena de hilo de cobre y se usarán las recomendaciones técnicas del fabricante para su diseño. En el caso de PHILIPS dichas recomendaciones se encuentran en el documento “MIFARE – (Card) Coil Design Guide” Docu-No: 011731, Revision: 3.1.

## Envoltorio

Las tarjetas se entregarán en cajas estancas con la cantidad de tarjetas y el etiquetado por cada caja que definirá el CRTM.

## Condiciones de almacenamiento

Las cajas protegerán las tarjetas de las condiciones climatológicas, podrán aguantar temperaturas desde -20C hasta 50C, y humedad relativa desde 40% hasta 70%. Las cajas se podrán colocar solo en lugares permanentemente libres de campos electromagnéticos para evitar posibles perturbaciones en los circuitos integrados en las tarjetas.

# MUESTREO DE TARJETAS Y ENSAYOS

Los planes de muestreo y los ensayos de las tarjetas fabricadas para la comprobación del cumplimiento de las especificaciones se desarrollan en el documento:

Inspecciones_Muestreo_Aceptación_Tarjetas_Sin_Contacto-f4b35ff9-BIT-DOC-GEN-CTM-AIT.doc.

# PRUEBAS

Las pruebas se realizaran en el CDC (Centro de Desarrollo y Conformidad, para tarjetas sin contacto del transporte de la Comunidad de Madrid) bajo la supervisión del CRTM. El CRTM establece como plazo máximo para la homologación 2 meses, que comienzan a contar desde la fecha que el CRTM habilita al fabricante el acceso a la documentación en el repositorio de información del CRTM.

## Condiciones de almacenamiento

La norma UNE-EN ISO/IEC 7810 cataloga las tarjetas de identificación atendiendo a sus proporciones físicas. Las pruebas realizadas según esta norma son extensibles a las TSCs. Los criterios en cuanto a las dimensiones físicas para encapsulado tipo ID-1 deben cumplir estos criterios:

| Medidas TSC ID-1: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nominal | Mínimo | Máximo |  |
| ANCHO | 53,980 | 53,920 | 54,030 | mm |
| LARGO | 85,600 | 85,470 | 85,720 | mm |
| ESPESOR | 0,760 | 0,680 | 0,840 | mm |

## Condiciones de almacenamiento

El equipo ESD somete a cada TSC a descargas eléctricas de  6KV en cada una de sus 20 regiones y tras cada descarga se efectúa una lectura de la tarjeta para verificar si ha afectado a su funcionamiento.

1

8

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

14

## Pruebas en el equipo de torsión dinámica ISO/IEC 14443-1

El equipo de torsión permite rotar la tarjeta alternativamente en un ángulo ß de +/- 15º a lo largo de su eje longitudinal. Las TSCs son sometidas a 1000 rotaciones en total. Se debe verificar cada 250 rotaciones que la TSC permite su correcta lectura y escritura.

## PRUEBAS EN EL EQUIPO DE FLEXIÓN DINÁMICA ISO/14 443-1

Permite la flexión de la TSC en sus dos ejes: el transversal (Eje A) y el longitudinal (Eje B). La flexión sobre el eje transversal es menos destructiva que la realizada sobre su otro eje. Se realizan 1000 flexiones en total (250 flexiones sobre cada eje, para cada una de sus dos caras) En el eje transversal la flexión debe permitir que la TSC alcance una altura h=2 cm. mientras que sobre su eje longitudinal la altura debe ser h=1 cm.

## 4.5  ESTABILIDAD DIMENSIONAL Y DEFORMACIÓN DE TARJETA CON TEMPERATURA Y HUMEDAD

La norma 10373-1 especifica (sección 5.5) los valores de temperatura y humedad a las que hay que someter a las tarjetas durante un tiempo determinado, para verificar que no sufren alteraciones en su estabilidad dimensional.

## OTRAS PRUEBAS

El CRTM se reserva el derecho de añadir sin previo aviso cualquier  test recogido en las normas especificadas en el apartado 2.1.

Si en algún test el CRTM requiere unos márgenes de aceptación más rigurosos que los descritos en la norma para considerar el ensayo válido, lo comunicará  previamente a los fabricantes por escrito con, al menos 15 días de anticipación.

Recomendación propiedades tarjetas y almacenamiento

# Recomendaciones propiedades y almacenamiento de las tarjetas

The Asahi Seiko SCD-2500 product is suitable for use with many types of different Contact and Contact-less IC Cards. This document is primarily for the use of Asahi Seiko’s customers to aid in the specification/definition of the IC card’s physical properties considered suitable by Asahi Seiko for use with the SCD-2500 Card Dispenser. This document is concerned with the finished card only - any printing requirements should be considered and accommodated within these specifications. N.B. Printing using UV cured inks and varnishes should be avoided.

2 Material and Construction

2.1 Core

Card body to be unplasticised PVC/ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene).

2.2 Laminate

Outer Layer to be polyvinylchloride (PVC).

2.3 Die-Cutting

Ensure cards are free of edge burrs and dust/static charge build-up is minimised.

3 Physical Characteristics

3.1 Size, shape and thickness

Cards to conform with the following standards:-

i) ISO/IEC 7810 type ‘ID-1’

ii) ISO/IEC 7813

iii) ISO/IEC 7816-1

iv) ISO/IEC 10373-1

3.2 Coefficient of friction

3.2.1 Card to Card

Static = 0.33 or less.

Dynamic = 0.33 or less.

3.2.2 Card to Steel (180 grit finish)

Static = 0.19 or less.

Dynamic = 0.19 or less.

All values determined at 23°C, 50 % RH using a method based upon ASTM D1894-95 with an RDM flat bed instrument and a 200g sled @ 150mm/minute. SCD-2500 Recommended Card Properties and Storage 21/01/2011

06B01717 Issue: Original Page 4 of 5

3.3 ‘Blocking’ Coefficient

3.3.1 Card to Card

Static = 0.60 or less.

All values determined at 23°C, 50 % RH using a similar method based upon ASTM D1894-95 with an RDM flat bed instrument and a variable weight sled (.12 kg-1.75 kg) @ 150mm/minute.

This coefficient value is used to indicate the ‘adhesive’ property of cards, as supplied by the manufacturer, due to the various production techniques.

3.4 Surface Roughness/Finish

3.4.1 Ultra Silk

Ra = 0.45 micron.

N.B. This finish is commercially referenced as ‘US’ by Cardel UK Ltd.

3.4.2 Matt

Ra = 0.63 micron.

N.B. This finish is commercially referenced as ‘UM’ by Cardel UK Ltd.

All values determined using a profilometry method based upon ISO 3274:1996 with a loaded diamond probe over a 4mm test length along the length of the card. (0.8mm cut off value).

The SCD-2500 is not recommended for use with ‘Gloss’ or ‘High Gloss’ cards.

3.5 Embossing

3.5.1 The SCD-2500 is not suitable for dispensing embossed cards.

3.6 Surface Gloss

3.6.1 Ultra Silk

Gloss 20° = 2.2, Gloss 60° = 14.5

3.6.2 Matt

Gloss 20° = 1.9, Gloss 60° = 11.5

All values measured using a sheen gloss meter in accordance with ASTM D2457-90 at 20°and 60°viewing angle. SCD-2500 Recommended Card Properties and Storage 21/01/2011

06B01717 Issue: Original Page 5 of 5

4 Recommended Packaging

4.1 Cards should be allowed to cool before packing.

4.2 Cards should be packed ‘on edge’ upright or vertical i.e. not stacked flat or face-to-face.

4.3 The cards can be cellophane wrapped, but not completely sealed, and then stored within a card board box.

4.4 Ensure dust/static charge build up is minimised.

5 Recommended Storage

5.1 Typical recommended storage conditions: 0 to +30°C (approx. 30%-65% RH non-condensing).

5.2 High temperature/humidity and long periods of storage if stacked face-to-face can increase the ‘blocking’ effect when the cards are dispensed. These conditions should be avoided to ensure reliable performance.

5.3 Before use cards should be removed from their packaging and allowed to ‘acclimatise’ for a reasonable period within the environment for which they are intended to be used.

5.4 Exposing cards to rapid and/or extreme changes in temperature and/or humidity should be avoided as this may lead to the formation of condensation on the surface of the cards which could affect reliable dispensing performance.